ООО "Кушвинский керамзитовый завод" предлагает в неограниченном количестве высококачественный, экологически чистый керамзит со следующими техническими характеристиками:

| Фракция (мм) | 20-40 | 10-20 | 5-10 | 0-5 | др. 0-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка по насыпной плотности | М400 | М450 | М500 | М600 |  |
| Марка по прочности | П50 | П75 | П100 | - |  |

Вариативность данных характеристик возможна в рамках ГОСТ 9757-90 «Гравий, щебень и песок искусственные пористые».

Область применения: в качестве заполнителя при изготовлении лёгких бетонов, керамзитоблоков, а также теплоизоляционных засыпок. Реализация насыпью, мешками по 0,9 м3 (МКР) и 0,05 м3.

Доставка ж/д транспортом по России и странам СНГ.

При отгрузке продукции предоставляются паспорт качества, протокол лабораторных испытаний.

Розничные цены на керамзит (в т.ч. НДС) руб. с 01.04.2022 г.

| Фракция (мм) Вид отгрузки | Ед.из. | 20-40 | 10-20 | 5-10 | 0-5 | др.0-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насыпью | м3 | 2100,00 | 1730,00 | 2030,00 | 2260,00 | 2250,00 |
| Цена тарированного керамзита |
| За 1 МКР (0.09 м3) | шт | 2170,00 | 1915,00 | 2160,00 | 2310,00 | 2300,00 |
| За 1 мешок (0.05 м3) | шт | 165,00 | 150,00 | 165,00 | 175,00 | 173,00 |
| За 1 мешок (0.04 м3) | шт | 146,00 | 135,00 | 141,00 | 155,00 | 154,00 |

При отгрузке ЖД транспортом транспортные расходы по перевозке включаются в стоимость продукции и оплачиваются Покупателем на условиях предоплаты, согласно выставленного Поставщиком счёта.

Норма загрузки в п/в                       	- 70-94,3 куб.м.

Норма загрузки в п/в в МКР           	- 70,2 куб.м. (78 МКР)

Норма загрузки в крытый вагон     	- 80 куб.м. (1600 мешков)

- 95 куб.м. (1900 мешков)

- 120 куб. м.  (2400 мешков)

Технические характеристики керамзита

ООО "Кушвинский керамзитовый завод"

Керамзит выпускается согласно ГОСТ 32496-2013 «Заполнители пористые для легких бетонов».

| Наименование показателей | Фракция 20-40мм | Фракция 10-20мм | Фракция 5-10мм | Фракция 0-5мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Насыпная плотность. кг/куб.м | 340-400 | 380-450 | 440-500 | 560-620 |
| 2. Прочность, Мпа | 1,2-1,5 | 1,5-1,8 | 1,6-2,2 | 2,5-3,2 |
| 3. Марка | 350п50 400п50 | 400п50 450п75 | 450п75 500п100 | 600 700 |
| 4.Зерновой состав, % Соответствует ГОСТ | д от 85 до 100 Д до 10 2Д 0 | д от 85 до 100 Д до 10 2Д 0 | д от 85 до 100 Д до 10 2Д 0 Факт данные Сито 10мм -7- 8% Сито 5мм – 90-92% Поддон -1-2% | д от 85 до 100 Д до 10 2Д 0 |
| 5. Коэффициент теплопроводности в засыпке,Вт/м0 С | 0,146 |
| 6. Морозостойкость- марка | F 25 |
| 7. Содержание водорастворимых сернистых и сернокислых соединений, % | 0,002 |

Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение на содержание естественных радионуклидов: керамзит соответствуют требованиям класса1 (А эфф не более 370 Бк/кг).